ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ СЕГНЕТОКЕРАМІКИ НА ОСНОВІ ТИТАНАТІВ БАРІЮ ТА СТРОНЦІЮ

О.В. Христич1, канд. техн. наук, А.М. Корогодська2, докт. техн. наук, доцент, В.О. Приходько 1, курсант

1Національний університет цивільного захисту України

61023 м. Харків, вул. Чернишевська, 94

el-green@ukr.net

2Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

61002 м. Харків, вул. Кирпичева, 2

alla-korogodskaya@ukr.net

Для стійкого синтезу сегнетокерамічних матеріалів з нелінійними характеристиками становить інтерес вивчення питання варіювання властивостей матеріалів за рахунок гетеро- та ізовалентних заміщень в катіонних підгратках твердих розчинів титанатів барію та стронцію.

Відомо, що титанати Ca, Sr, Cd, Ba, Pb мають структуру типу перовскіту (СаТiO3) та кристалізуються в кубічної системі [1]. У цій кристалічній системі іон Ti4+ може бути замінений чотирьохвалентними іонами Zr4+, Hf4+, Th4+ та ін., а двовалентний Ca2+ на Ba2+, Sr2+, Pb2+. Можливо не ізовалентне заміщення, що охоплює різні за типом катіонні підгратки. Майже всі зазначені титанати володіють особливістю утворювати між собою тверді розчини заміщення з необмеженою розчинністю. Така властивість використовується для коригування властивостей керамічних матеріалів, що виготовляються на основі цих титанатів. Різні поєднання подвійних та потрійних твердих розчинів титанатів можуть зрушувати точку Кюрі в сторону високих і низьких температур та забезпечити стабільність властивостей в широкому діапазоні температур.

У розроблених матеріалах застосовували добавки, якими варіювали катіонні заміщення барію, стронцію та титану [2]. Крім вихідних сировинних матеріалів (BaCO3 – вуглекислий барій, SrCO3 – вуглекислий стронцій, TiO2 – двоокис титану), в якості добавок застосовували: Al(NO3)3·9H2O, Bi2O3, Nb2O5, SnO2, MnCO3, PbO2, ZrО2.

В ході досліджень обрано ефективний спосіб управління властивостями сегнетокераміки в напрямку підвищення електромагнітних характеристик за рахунок коригування параметрів будови досліджуваних твердих розчинів та симетрії окремих кристалічних підграток, допуючимі добавками.

Література:

- Александров К.С. Перовскитоподобные  кристаллы / К.С. Александров, Б.В. Безносиков. - Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1997. – 216 с.

- Шабанова Г.Н. Барийсодержащие тугоплавкие материалы специального назначения: монография. / Шабанова Г.Н., Логвинков С.М., Корогодская А.Н., и др. - Харьков: ФПЛ Бровин А.В., 2018. - 292с.