МЕТАЛОГІДРИДНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДНЮ

Умеренкова  К.Р.

Національний Університет цивільного захисту України,

м. Харків

Робота присвячена застосуванню методики розрахунку параметрів фазових переходів в металогідридах (МГ), що використовуються при проектуванні й експлуатації систем очищення газоподібного водню. Побудована математична модель описує фазові діаграми систем метал-водень – співвідношення між тиском сорбції (десорбції), складом і температурою МГ (РСТ-діаграми). Запропоновано новий підхід до проблеми розрахунку фазових рівноваг у МГ, який полягає у визначенні властивостей водневої підсистеми гідриду, а також рівноважної з ним молекулярної фази Н2 у рамках єдиного методу – модифікованої схеми теорії збурень. Термодинамічний опис водневої підсистеми в області неупорядкованих фаз виконано на основі моделі неідеального (взаємодіючого) решіткового газу атомів водню. При цьому враховані взаємодія між атомами водню  і дилатація металевої матриці у процесі сорбції водню.

Математична модель фазових діаграм гідридних систем – як в гомогенних фазових полях, так і в області двофазних ––рівноваг формалізована у вигляді системи рівнянь, що описують рівність тисків та хімічних потенціалів фаз. Гілки  кривої  розпаду гомогенної фази системи Ме–Н (СТ-діаграми) на невпорядковані  фази х=, визначаються умовами паро рідинної рівноваги

pH(θα,T)=pH(θβ,T);

де pH(q,T) – тиск решіткового газу

pH(θ,T)=knMcsТv0−ln(1−θ)1+αcsθ+W12Tθ1+αcsθ2+2W23T2θ1+αcsθ3.

Фазові діаграми (РСТ-діаграми в області ––рівноваг), що пов’язують тиск pH2 газоподібної фази Н2 с параметрами с, Т гідриду, одержані з умови  рівності  хімічних потенціалів Н–підсистеми гидриду μH(с,Т) і Н2–фази μH2(pH2,Т) в розрахунку на атом Н:

12μH2(pH2,Т)=μH(с,Т) .

Для гідридів на основі LaNi5 розраховані ізотерми розчинності водню в широкому діапазоні тисків добре узгоджуються з експериментальними даними.