ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ И СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МАТРИЦ НА ЭНЕРГИЮ ГИББСА ДИССОЦИАЦИИ ВОЛОКНИСТЫХ КОМПЛЕКСИТОВ В ВОДНО-ОРГАНИЧЕСКИХ СМЕСЯХ

Мирошник Л.В., Коровникова Н.И., Каневская П.В., Дубына А.М., Александров А.В.

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина

coast7@yandex.ru

Протолитические равновесия в системах сшитый полиэлектролит (комплексит) – растворитель имеют особенности, характерные для мембранного равновесия и гетерогенной химической реакции. Такая двойственность создает трудности при количественном описании процессов и необходимо требует поиска факторов, определяющих реакционные свойства групп. Достоверность интерпретации таких данных, особенно в смешанных растворителях, зависит от полноты учета равновесий, сопровождающих кислотно-основные превращения и формирующих значения констант диссоциации групп (рК0). При этом  важно правильно выбрать критерии сравнения значений рК0 в растворителях переменного состава, например: для комплекситов, имеющих одинаковые полимерные матрицы, но различные функциональные группы, или одинаковые функциональные группы, введенные в полимерные цепи различной химической природы. Эти данные полезны для синтеза сорбентов с заданными свойствами. В настоящей работе мы попытались оценить соотношение вкладов электростатических и специфических взаимодействий в энергию диссоциации Гиббса одинаковых функциональных групп волокон, различающихся природой их полимерных матриц. Исследовали комплекситы (І) и (ІІ) на основе целлюлозы (ЦПАН) и полиакрилонитрильного волокна (ПАН) соответственно. Они имеют одинаковые функциональные группы – амидоксимные и гидроксамовые. В качестве среды использовали смеси вода-1,4 – диоксан (ДО) с мольной долей (х) ДО х=0,049; 0,17 и 0,32. Применяли методы рефрактометрии, электронной микроскопии, атомно-абсорбционной спектроскопии, потенциометрического титрования.

Из экспериментальных данных рассчитаны значения эффективных диэлектрических констант в фазе комплекситов, ЦПАН и ПАН (ε0). Проанализированы зависимости полученных ранее значений констант диссоциации групп без учета (рК0 ) и с учетом сольватационного фактора (pK0, pK0′ в фазе волокна) от 1/ε и 1/ε0 растворителя и полимеров соответственно. Они нелинейны, что свидетельствует о наличии специфических взаимодействий. Вместе с тем для гидроксамовых групп комплекситов (І) и (ІІ) значения pK0′ совпадают, хотя ε0 полимеров достаточно различны. Вероятно, влияние специфической сольватации не всегда является преобладающим. Для развития этой версии дополнительно были рассчитаны вклады электростатических (ΔGэл.) и сольватационных (ΔGs.) взаимодействий в энергию Гиббса диссоциации групп в фазе комплекситов, коэффициенты сольватации полимеров в смесях, а также энергия Гиббса переноса реагентов (их смешанной, водородной и заряженной форм, ΔGt), реакции диссоциации (ΔΔGt), их матриц при переходе из воды в смеси. Проанализирована зависимость ΔGt, ΔΔGt от 1/ε, параметров донорной и акцепторной способности смесей. Выявлены факторы, определяющие реакционные свойства групп в полимерах.