УДК 544.31

АНАЛИЗ ТВЕРДОФАЗНЫХ РАВНОВЕСИЙ В СИСТЕМЕ

CaO – CoO – NiO - Al2O3.

Ч. 5. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБСОЛИДУСНОГО СТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ Al2O3 - CaO - CoO – NiO.

Д-р. техн. наук С.М. Логвинков1, д-р. техн. наук Г.Н. Шабанова2, 
канд. техн. наук Т.Д. Рыщенко3,  канд. техн. наук Е.В. Христич2

1Харьковский Национальный экономический университет им. С. Кузнеца, Украина;

2 Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Украина;

3Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н. Бекетова, Украина.

Приведены результаты расчетов, характеризующие элементы субсолидусного строения системы CaO – CoO – NiO - Al2O3 Выполнен анализ особенностей сосуществования гетерофазных комбинаций с учетом геометротопологических и статистических характеристик. Показаны технологические риски прогнозирования фазового состава материалов, возникающие в определенных концентрационных областях исследуемой системы. Представлены расчетные характеристики эвтектик в некоторых сечениях исследуемой системы.

Ключевые слова: субсолидусное строение, многокомпонентная система, длина  коннод, объем элементарного тетраэдра, степень асимметрии, вероятность существования, расчет эвтектик.

Analysis of the solid-phase equilibria in the system CaO - CoO – NiO - Al2O3. Part. 5. Сharacterization subsolidus system structure CaO - CoO – NiO - Al2O3.  / S.М. Logvinkov1, G.N. Shabanova2, Е.V. Khristich2

The results which characterize elements subsolidus structure of the system CaO - CoO – NiO - Al2O3 are presented. The analysis of features of heterophase combination coexistence taking into account the geometro-topological and statistical characteristics has been fulfilled. Technological risks of prediction of materials phase composition, resulting from some concentration regions of the system being studied are shown. Calculated eutectic characteristics for some sections of the system being investigated are given.

Keywords: subsolidus structure, a multi-component system, the length of tie lines, the volume of an elementary tetrahedron, the degree of asymmetry, calculation of eutectic.

Введение.

Суболидусное строение многокомпонентных систем составляет физико-химическую основу управления взаимосвязью «состав – структура – свойства» при получении тугоплавких неметаллических материалов, принадлежащих этим системам. Система CaO - CoO – NiO - Al2O3 важна не только для улучшения эксплуатационных характеристик широкого ассортимента промышленно выпускаемых изделий из материалов на основе соединений этой системы, но и перспективна для новых функциональных материалов различного назначения [1]. Кроме того, повышенный интерес к исследуемой системе обусловлен освоением новых процессов дисперсного упрочнения и раскисления специальных сплавов, включающих кобальт и никель. Соответственно, возрастает роль фундаментальных сведений и детальных характеристик субсолидусного строения системы CaO - CoO – NiO - Al2O3, определяющих термодинамически равновесных комбинаций между всеми соединениями.

Цель работы представляла расчет характеристик элементов субсолидусного строения, их анализ в приложении к технологически значимым стадиям синтеза материалов на основе исследуемой системы, а также расчет характеристик эвтектик в некоторых элементарных тетраэдрах системы, важных для прогнозирования режимов обжига спекаемых тугоплавких неметаллических материалов.

Исходные сведения и методики расчетов.

Результаты исследований [1-4] составляют полный набор элементов субсолидусного строения системы CaO - CoO – NiO - Al2O3 и были приняты в качестве исходных для определения их характеристик. Расчеты геометротопологических и статистических характеристик выполняли по методикам [5], а для определения температур и составов эвтектик в элементарных тетраэдрах, включающих тройное соединение Ca3CoAl4O10 – использовали метод решения системы нелинейных уравнений для пересечения поверхностей ликвидуса [6-8].

Результаты расчетов и их обсуждение.

Длины коннод рассчитаны для низко- и высокотемпературной тетраэдрации исследуемой системы [4] и сведены в таблицу 1.

Максимальную длину имеет коннода NiO - Ca12Al14O33, которая представлена в субсолидусном строении исследуемой системы во всем температурном интервале. В субсолидусной области до 1530 К минимальную длину имеет коннода между гексаалюминатом кальция и кальций-кобальтовым алюминатом, а выше 1530 К коннода CoAl2O4 - CaAl12O19, которая превышает вышеуказанную почти в 2,5 раза (табл. 1). Эти особенности отображаются соответствующим образом на объемах и степени асимметрии элементарных тетраэдров (табл. 2).

Таблица 1 – Длины коннод в системе CaO – CoO – NiO - Al2O3.

| № | Коннода | L, отн. ед. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1530 К | выше 1530 К |
| 1 | CoO-Ca3Al2O6 | 0,8743 | 0,8743 |
| 2 | CoO-Ca12Al14O33 | 0,8661 | 0,8661 |
| 3 | CoO-Ca3CoAl4O10 | 0,7202 | - |
| 4 | CoO-CaAl2O4 | 0,8789 | 0,8789 |
| 5 | Ca3CoAl4O10-Ca12Al14O33 | 0,1513 | - |
| 6 | Ca3CoAl4O10-CaAl2O4 | 0,1808 | - |
| 7 | Ca3CoAl4O10-NiO | 0,8300 | - |
| 8 | CoO-NiAl2O4 | 0,8695 | - |
| 9 | CoAl2O4-NiAl2O4 | 0,4232 | 0,4232 |
| 10 | CaAl2O4-CoAl2O4 | 0,3897 | - |
| 11 | CoAl2O4-CaAl4O7 | 0,3639 | - |
| 12 | CoAl2O4-CaAl12O19 | 0,3863 | 0,3863 |
| 13 | NiAl2O4-CaAl12O19 | 0,3890 | 0,3890 |
| 14 | NiAl2O4-CaAl4O7 | 0,4268 | 0,4268 |
| 15 | NiAl2O4-CaAl2O4 | 0,4238 | 0,4238 |
| 16 | NiO-CaAl2O4 | 0,8789 | 0,8789 |
| 17 | NiO-Ca12Al14O33 | 0,9171 | 0,9171 |
| 18 | NiO-Ca3Al2O6 | 0,9114 | 0,9114 |
| 19 | CoO-CaAl4O7 | - | 0,9102 |

Во всей температурной области субсолидусного строения максимальный объем и относительно незначительную асимметрию имеет элементарный тетраэдр № 8 (табл. 2). Это обстоятельство предполагает достаточно простые технологические мероприятия по дозировке и смешению исходных ингредиентов при получении материалов с фазовым составом, отвечающим этому элементарному тетраэдру.

Таблица 2 - Объемы элементарных тетраэдров системы

CaO – CoO – NiO - Al2O3.

| № п/п | Элементарный тетраэдр | Объем, ‰ | Степень асимметрии, Lmax/Lmin |
| --- | --- | --- | --- |
| Выше 1530 К |
| 1 | Al2O3-CaAl12O19-CoAl2O4-NiAl2O4 | 0,0143 | 5,29 |
| 2 | CaAl12O19-CoO-CoAl2O4-NiAl2O4 | 0,0195 | 2,47 |
| 3 | CaAl12O19-CaAl4O7-CoO-NiAl2O4 | 0,0592 | 6,50 |
| 4 | CaAl4O7-CaAl2O4-CoO-NiAl2O4 | 0,0550 | 7,46 |
| 5 | CaAl2O4-CoO-NiO-NiAl2O4 | 0,2020 | 2,36 |
| 6 | CaAl2O4-Ca12Al14O33-CoO-NiO | 0,1400 | 7,14 |
| 7 | Ca12Al14O33-Ca3Al2O6-CoO-NiO | 0,1300 | 7,69 |
| 8 | Ca3Al2O6-CaO-CoO-NiO | 0,3800 | 2,63 |
|  | Сумма Мах Мin | 1,0000 0,3800 0,0143 | - 7,69 2,36 |
| Ниже 1530 К |
| 1 | Al2O3-CaAl12O19-CoAl2O4-NiAl2O4 | 0,0143 | 5,29 |
| 2 | CaAl12O19-CoAl2O4-NiAl2O4-CaAl4O7 | 0,0251 | 3,05 |
| 3 | CoAl2O4-NiAl2O4-CaAl4O7-CaAl2O4 | 0,0233 | 3,28 |
| 4 | CoAl2O4-NiAl2O4-CaAl2O4-CoO | 0,0853 | 2,08 |
| 5 | NiAl2O4-CaAl2O4-CoO-NiO | 0,2020 | 2,34 |
| 6 | CaAl2O4-CoO-NiO-Ca3CoAl4O10 | 0,0850 | 5,53 |
| 7 | CoO-NiO-Ca3CoAl4O10-Ca12Al14O33 | 0,0316 | 6,61 |
| 8 | NiO-Ca3CoAl4O10-Ca12Al14O33-CaAl2O4 | 0,0235 | 6,28 |
| 9 | CoO-Ca12Al14O33-NiO-Ca3Al2O6 | 0,1300 | 1,06 |
| 10 | CoO-Ca3Al2O6-NiO-CaO | 0,3800 | 1,14 |
|  | Сумма Мах Мin | 1,0000 0,3800 0,0143 | - 6,61 1,06 |

Минимальный объем имеет элементарный тетраэдр № 1 (табл.), обладающий значительной асимметрией и предполагающий высокую точность дозировки и значительное время смешения ингредиентов синтезируемых материалов. Не менее важен дополнительный контроль указанных технологических операций для снижения риска выйти за пределы объемов элементарных тетраэдров с высокой степенью асимметрии (выше 1530 К: №№ 3, 4 и 6, 7; ниже 1530 К: №№ 6 – 8) и синтезировать нецелевые соединения в фазовом составе материалов.

Геометротопологические характеристики элементов субсолидусного строения позволяют оценить относительную термодинамическую стабильность соединений системы и вероятность появления фаз при действии случайных факторов (табл. 3). Максимальная вероятность существования отмечается у оксида кобальта, который сосуществует со всеми соединениями в субсолидусной области исследуемой системы. Соответственно, CoO может считаться наиболее термодинамически устойчивым среди любых фазовых композиций, и может часто идентифицироваться в материалах системы CaO – CoO – NiO - Al2O3, в качестве аксессорной фазы, образовавшейся в локальных местах материала из-за влияния на технологию случайных факторов и воздействий. Корунд в подобных ситуациях наименее вероятно идентифицировать, т.к. во всем температурном интервале субсолидусного строения присутствует лишь в одном элементарном тетраэдре с малым объемом и имеет минимальную вероятность существования. Вероятность существования Al2O3 в фазовых композициях исследуемой системы на порядок меньше, чем у тройного оксидного соединения Ca3CoAl4O10, а в сравнении с CoO еще меньше: в 63 и 68 раз в низко- и высокотемпературном субсолидусном строении (табл. 3).

Таблица 3 - Геометро–топологическая характеристика фаз

системы CaO – CoO – NiO - Al2O3.

| № п/п | Соединение | Во скольких тетраэдрах существует | Со сколькими фазами сосуществует | Суммарный объем существования, V, ‰ | Вероятность существования, ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выше 1530 К |
| 1 | CaO | 1 | 2 | 0,3800 | 0,0950 |
| 2 | CoO | 7 | 8 | 0,9857 | 0,2464 |
| 3 | Al2O3 | 1 | 2 | 0,0143 | 0,0036 |
| 4 | NiO | 4 | 5 | 0,8520 | 0,2130 |
| 5 | CoAl2O4 | 2 | 3 | 0,0338 | 0,0084 |
| 6 | NiAl2O4 | 5 | 6 | 0,3500 | 0,0875 |
| 7 | CaAl2O4 | 3 | 4 | 0,3970 | 0,0992 |
| 8 | CaAl4O7 | 2 | 3 | 0,1142 | 0,0285 |
| 9 | CaAl12O19 | 3 | 4 | 0,0930 | 0,0232 |
| 10 | Ca12Al14O33 | 2 | 3 | 0,2700 | 0,0675 |
| 11 | Ca3Al2O6 | 2 | 3 | 0,5100 | 0,1275 |
|  | Сумма Мах Мin |  |  | 4,000 0,9857 0,0143 | 1,000 0,2464 0,0036 |
| Ниже 1530 К |
| 1 | CaO | 1 | 2 | 0,3800 | 0,0950 |
| 2 | CoO | 6 | 7 | 0,9139 | 0,2285 |
| 3 | Al2O3 | 1 | 2 | 0,0143 | 0,0036 |
| 4 | NiO | 6 | 7 | 0,8521 | 0,2130 |
| 5 | CoAl2O4 | 4 | 5 | 0,1480 | 0,0370 |
| 6 | NiAl2O4 | 5 | 6 | 0,3500 | 0,0875 |
| 7 | CaAl2O4 | 5 | 6 | 0,4191 | 0,1048 |
| 8 | CaAl4O7 | 2 | 3 | 0,0483 | 0,0121 |
| 9 | CaAl12O19 | 2 | 3 | 0,0394 | 0,0098 |
| 10 | Ca12Al14O33 | 2 | 3 | 0,1851 | 0,0463 |
| 11 | Ca3Al2O6 | 2 | 3 | 0,5100 | 0,1275 |
| 12 | Ca3CoAl4O10 | 3 | 4 | 0,1401 | 0,0350 |
|  | Сумма Мах Мin |  |  | 4,000 0,9139 0,0143 | 1,000 0,2285 0,0036 |

Также отметим, что кальцийкобальтовый алюминат имеет не очень значительную вероятность существования, т.к. он присутствует в трех элементарных тетраэдрах с малым суммарных объемом. Представлялось целесообразным оценить температуру возможного появления расплава из-за образования эвтектик в этих элементарных тетраэдрах. Рассчитанные значения и составы эвтектик представлены в табл. 4.

Таблица 4 - Характеристики эвтектических точек в системе 
CaO – CoO – NiO - Al2O3.

| № п/п | Сечение | Тэвт, К | Состав эвтектики, мол. % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 |
| 1 | CoO-NiO-Ca3CoAl4O10-CaAl2O4 | 1367 | 38,49 | 42,33 | 11,74 | 7,43 |
| 2 | CoO-NiO-Ca3CoAl4O10-Ca12Al14O33 | 1387 | 40,17 | 44,12 | 15,71 | - |
| 3 | NiO-Ca3CoAl4O10-Ca12Al14O33- CaAl2O4 | 1450 | 49,86 | 37,22 | 0,03 | 12,88 |

Результаты расчетов характеристик эвтектик (табл. 4) показывают, что среди анализируемых тетраэдров минимальная температура эвтектики 
(1367 К) отмечается между оксидами кобальта, никеля, кальцийкобальтовым алюминатом и моноалюминатом кальция. Температура этой эвтектики лишь на 163 К ниже температуры разложения Ca3CoAl4O10 и можно прогнозировать узкий интервал спекания керамических маткриалов в этой области. В составе этой эвтектики в максимальном количестве содержится CoO, в минимальном CaAl2O4. В элементарном тетраэдре № 3 (табл. 4) интервал спекания еще более узок, т.к. температура появления эвтектичекого расплава и температура разложения Ca3CoAl4O10 отличаются всего на 80 К. Кроме того, в составе эвтектики очень мало содержание (всего 0,03 мол. %) кальцийкобальтового алюмината и эта особенность может быть реализована для синтеза гетерофазных спекаемых материалов со значительным содержанием Ca3CoAl4O10.

В заключении отметим, что выполненный комплекс исследований субсолидусного строения системы Al2O3 - CaO – CoO – NiO представляет технологам важные фундаментальные сведения о фазовых равновесиях, позволяющих прогнозировать различные термодинамически стабильные комбинации соединений, управлять процессами синтеза и формирования заданного комплекса свойств в материалах изученной системы.

Библиографический список:

1. С.М. Логвинков, Г.Н. Шабанова, Т.Д. Рыщенко, А.Н. Корогодская, Е.В. Христич, С.В. Левадная Анализ твердофазных равновесий в системе CaO – CoO – NiO - Al2O3. 
Ч.1. Термодинамический анализ фазовых равновесий в субсолидусе системы CaO – CoO - Al2O3 / Огнеупоры и техническая керамика.- М.: ООО «Меттекс», 2016.- №       . – С.

2. С.М. Логвинков, Г.Н. Шабанова, Т.Д. Рыщенко, А.Н. Корогодская, Е.В. Христич, С.В. Левадная Анализ твердофазных равновесий в системе CaO – CoO – NiO - Al2O3. Ч. 2. Геометротопологический анализ субсолидусного строения системы CaO – CoO - Al2O3 / Огнеупоры и техническая керамика.- М.: ООО «Меттекс», 2016.- №       . – С.

3. С.М. Логвинков, Г.Н. Шабанова, Т.Д. Рыщенко, 
Р.М. Ворожбиян, Е.В. Христич, Н.М. Ушакова Анализ твердофазных равновесий в системе CaO – CoO – NiO - Al2O3. Ч. 3. Триангуляция и характеристика субсолидусного строения системы CoO – NiO - Al2O3 / Огнеупоры и техническая керамика.- М.: ООО «Меттекс», 2016.- №       . – С.

4. С.М. Логвинков, Г.Н. Шабанова, Т.Д. Рыщенко, 
Р.М. Ворожбиян, Е.В. Христич Анализ твердофазных равновесий в системе CaO – CoO – NiO - Al2O3. Ч. 4. Анализ субсолидусного строения системы CaO – CoO – NiO - Al2O3 / Огнеупоры и техническая керамика.- М.: ООО «Меттекс», 2016.- №       . – С.

5. Бережной А.С. Многокомпонентные системы окислов. – К.: Наукова думка, 1970. – 544 с.

6. Epstein L.F., Howland W.H. Benary mixture of UO2 on other oxiden // J. Amer. Ceram. Soc. – 1953/ - Vol. 36, № 10. – Pp. 334-335.

7. Луцык В.И., Воробьева В.П., Сумкина О.Г. Моделирование фазовых диаграмм четверных систем. – Новосибирск: Наука, 1992. – 199 с.

8. Горощенко Я.Г. Массцентрический метод изображения многокомпонентных систем. – К.: Наукова думка, 1982. – 263 с.