УДК 666.762

Исследование фазовых превращений в мурзинских каолинах при производстве метакаолина

Т. В. Зеленюк, Н. С. Кайда, О. Б. Скородумова, Т. Б. Гонтар, 
Я. Н. Гончаренко

Дослідження фазових перетворень у мурзинських каолінах при виробництві метакаоліну

Т. В. Зеленюк, Н. С. Кайда, О. Б. Скородумова, Т. Б. Гонтар, 
Я. М. Гончаренко

Investigation of phase transformations in MURZYNSKIY kaolin in the production of metakaolin

T. Zelenyuk, N. Kayda, O. Skorodumova, T. Gontar, Yа. Goncharenko

Исследованы фазовые превращения при обжиге каолинов Мурзинского карьера в температурном интервале 600 – 900 °С. Установлено, что степень активности полученного метакаолина связана со степенью структурного совершенства исходного каолинита. Показано, что для получения высокоактивного метакаолина по отношению  к строительным  и огнеупорным бетонам необходимы каолины, содержащие каолинит с низкой степенью упорядоченности, и обжиг при 600 – 700 °С.

Ключевые слова: мурзинский каолин, фазовые превращения, метакаолин, адсорбционная активность, степень упорядоченности каолинита, муллитизация.

Досліджено фазові перетворення при випалі каолінів Мурзинського кар’єру в температурному інтервалі 600 – 900 °С. Встановлено, що ступень активності одержаного метакаоліну пов’язаний зі ступенем структурної досконалості вихідного каолініту. Показано, що для одержання високоактивного метакаоліну відносно будівельних та вогнетривких бетонів необхідні каоліни, які містять каолініт з низьким ступенем упорядкованості, та випал при 600 – 700 °С.

Ключові слова: мурзинський каолін, фазові перетворення, метакаолін, адсорбційна активність, ступень упорядкованості каолініту, мулітізація.

1. Введение

Метакаолин – низко обожженный каолиновый шамот – вследствие своей высокой активности по отношению к свободной извести вызывает большой интерес у производителей сухих строительных  и бетонных смесей [1 - 4].

В последнее время появились первые публикации, связанные  с изучением степени активности метакаолина по отношению к высокоглиноземистым цементам и огнеупорным бетонам на их основе [5], поэтому исследования, посвященные выяснению причин высокой активности метакаолина, а также выявление новых областей его применения являются актуальными.

Цель работы – исследовать взаимосвязь степени структурного совершенства каолинита в мурзинском каолине разных марок и изменения фазового состава метакаолина в обжиге.

2. Экспериментальная часть

Для исследований использовали мурзинские каолины марок МК-0, МК-1, МК-2, МК-3 и МК-44. Экспериментальные образцы размером 20х20х20 мм готовили методом пластического формования в разборные формы. Высушенные при комнатной температуре образцы обжигали в интервале температур 600 – 900 °С с шагом 50 °С. Продолжительность экзотермической выдержки составляла 2ч. Обожженные образцы измельчали в корундовой ступке до полного прохода через сетку № 0063.

Исходные каолины и метакаолины на их основе исследовали с помощью рентгенофазового (рентгеновский дифрактометр  ДРОН-3 с Cu Kα-излучением), химического, а также ИК-спектроскопического (инфракрасный Фурье-спектрометр Tensor 27) методов анализа. О степени совершенства кристаллической структуры каолинита в каолинах Мурзинского карьера судили по величине индекса кристалличности, рассчитанного на основе результатов рентгенофазового анализа [6].

3. Результаты и их обсуждение

Изменение фазового состава обожженных образцов наблюдалось уже при 600 (С (рис.1).

Анализ ИК-спектров обожженных образцов каолина показал, что увеличение значения индекса кристалличности (индекса Хинкли) в исходном нетермообработанном каолините после обжига проявляется  в виде повышения интенсивности характеристической полосы муллита и некоторому снижению интенсивности полосы каолинита. Частичное разрушение структуры каолинита, по-видимому, сопровождается выделением аморфной поликремниевой кислоты и незначительного количества гидраргиллита, степень совершенства кристаллической структуры  которого возрастает  с увеличением значения индекса Хинкли  в исходном каолините.

На изменение интенсивности характеристической полосы кристобалита оказывает влияние не только степень превращения каолинита и количество образующегося муллита, но и содержание кварца в исходном каолине, поэтому четких закономерностей изменения полосы кристобалита не наблюдается 
(табл. 1). При повышении температуры обжига каолиновых образцов количество муллита  в них резко повышается. При этом выделяющийся по известной реакции трансформации каолинита в муллит аморфный SiO2 (в виде поликремниевой кислоты)  кристаллизуется в кристобалит [6-8].

Рис. 1. Изменение площадей характеристических полос поглощения основных фаз в метакаолине, обожженном при 600 (С

Гидраргиллит отдает структурную воду и переходит в глинозем γ-Al2O3,  не вступая в реакцию с аморфным кремнеземом, что согласуется с результатами рентгенофазового анализа каолина, обожженного при 900 (С [9].

Основными фазами в обожженном каолине являются кварц, рентгеноаморфная фаза, низкой степени кристалличности муллит, кристобалит и γ-глинозем.

Активность метакаолинов по отношению  к Са(ОН)2  в составе бетонных смесей обычно определяют химическим методом, для чего титрованием определяют количество свободной извести  в бетоне  без добавок (в процессе твердения) и с добавкой метакаолина. Однако титрование – достаточно длительный метод, точность определения зависит от опытности химика-аналитика. В связи с этим было предложено изучать активность метакаолина  по величине его адсорбционной активности.

Сорбция  положительных ионов  кальция поверхностью частиц порошка происходит благодаря образованию  активных основных центров адсорбции Бренстеда [10].

В качестве источника положительных ионов использовали раствор индикатора метилового оранжевого (МО). Навеску порошка метакаолина смешивали  с раствором метилового оранжевого на магнитной мешалке,  затем полученную суспензию центрифугировали, осветленный раствор помещали  в измерительную ячейку  спектрофотометра СФ-46 и определяли его оптическую плотность.

Предполагали, что чем больше индикатора сорбируется поверхностью порошка метакаолина, тем меньше его концентрация в осветленном растворе и тем ниже значение оптической плотности раствора [10].

Таблица 1

Результаты обработки ИК-спектров метакаолина, обожженного при 600 (С

| № пробы | Марка каолина | Степень упорядоченности каолинита | Абс.интенсивность/ширина /площадь полосы поглощения (см-1): |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Каолинит | Кремнекислота | Муллит | Силлиманит | Кристобалит | Гидраргиллит | Байерит | Опал |
|  |  |  | 3617 | 1640 | 814 | 973 | 472 | 669 | 1992 | 517 |
| 4 | МК-1 север 2 уч. | 1,45 | - | 0,866 4,55 1,97 | 0,905 139,6 63,2 | - | 0,844 8,39 3,54 | - | - | - |
| 7 | МК-44 север 2уч. | 1,12 | 0,882 14,6 6,44 | 0,91 4,85 2,21 | 0,873 116,23 50,73 | - | 0,786 68,6 27,0 | 0,92 7,38 3,39 | - | 0,89 5,5 2,45 |
| 5 | МК-2 4уч | 1,02 | 0,919 12,86 5,91 | 0,921 8,21 3,78 | 0,902 135,99 60,9 | - | - | - | - | - |
| 12 | КЦ, 2 уч. | 0,96 | 0,899 13,21 5,93 | 0,919 4,67 2,15 | 0,898 125,2 56,1 | - | 0,873 39,63 17,3 | 0,919 32,17 14,78 | - | - |
| 9 | МК-1 юг, 2уч. | 0,86 | 0,916 12,83 5,88 | 0,93 4,58 2,13 | - | - | 0,909 46,04 20,91 | - | - | - |
| 11 | МК-0, 2 уч. | 0,86 | 0,899 13,11 5,89 | 0,902 8,05 3,63 | 0,908 125,5 56,99 | - | 0,842 61,9 26,06 | - | - | - |
| 1 | МК-44 2уч | 0,81 | - | 0,853 4,68 2,00 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | МК-3 юг 2уч | 0,71 | 0,896 13,49 6,04 | 0,902 8,37 3,77 | 0,85 125,6 53,1 | - | 0,829 62,17 25,77 | 0,892 32,94 14,69 | - | 0,912 5,39 2,46 |
| 2 | МК-0 север 2уч. | 0,68 | - | 0,848 4,72 2,00 | - | - | - | - | 0,826 11,36 4,69 | - |
| 3 | МК-2 2 уч. | 0,65 | - | 0,853 4,68 2,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | МК-3 4уч. Юг | 0,63 | 0,922 13,15 6,06 | 0,933 4,63 2,16 | - | - | 0,882 39,9 17,60 | - | - | - |
| 8 | МК-44, север, 2 уч. | 0,63 | 0,908 13,49 6,12 | 0,922 4,69 2,16 | - | - | 0,845 63,1 26,66 | - | - | 0,924 5,42 2,50 |

По величине оптической плотности рассчитывали адсорбционную активность метакаолина.

Установлено, что адсорбционная активность метакаолина повышается при снижении степени упорядоченности каолинита в исходном каолине. Это объясняется тем, что при несовершенной структуре каолинита в обжиге происходит частичное разрушение слоев каолинита, сопровождающееся переходом его в аморфизированную алюмосиликатную фазу и образованием аморфных оксидов алюминия и кремния, которые при смешении с водой образуют [10],  в основном, бренстедовские основные центры адсорбции и, в небольших количествах, льюисовские положительные центры.

В пробах порошков, полученных из каолинов с высокой степенью упорядоченности каолинита, количество основных бренстедовских центров снижается, появляются положительные бренстедовские и льюисовские  центры, что приводит к снижению сорбции положительных ионов.

Исследовали влияние температуры обжига каолина на величину адсорбционной активности метакаолина. Установлено, что при повышении температуры обжига выше 700 °С наблюдается снижение адсорбционной активности метакаолина. Это связано с пассивированием поверхности  частиц метакаолина вследствие активизации процесса кристаллизации его основных фаз, что приводит к снижению количества бренстедовских основных центров. Полученные результаты согласуются с результатами рентгенофазового анализа.

4. Заключение

В результате проведенных исследований установлено, что степень упорядоченности каолинита в каолинах Мурзинского карьера влияет не только на формирование фазового состава обожженного метакаолина и степень кристалличности его основных фаз, но и на адсорбционную активность метакаолина. Наиболее предпочтительно обжигать метакаолин в температурном интервале 600-700 (С.

Для производства метакаолина высокой степени активности наиболее перспективны марки с низкой степенью упорядоченности каолинита: МК-2, МК-3, МК-44, а значит, возможно использовать низкомарочные каолины (МК-3).  Исследование изменения фазового состава метакаолина в интервале 600- 900 (С позволяет утверждать, что его можно с успехом использовать не только в сухих строительных смесях и бетонах, но и в качестве добавки в огнеупорные бетоны, содержащие высокоглиноземистый цемент для дополнительного связывания извести  в соединения CaO.Al2O3  и CaO. 2Al2O3.

Литература

1.Захаров С. А. Высокоактивный метакаолин – современный минеральный модификатор цементных систем [Текст] / С. А. Захаров, Б. С. Калачик  // Строительные материалы. - 2007. -  №5.- С.2–3.

2. Xiмiчнi i мінеральні добавки в бетон / За заг. ред. О. Ушерова-  
Маршака. — X.: Колорит, 2005. — 280 с

3.Дворкин Л.И. Свойства цементных паст с композиционной добавкой для производства литых высокопрочных бетонов [Текст] / Л.И.Дворкин, А.В.Безусяк, И.О.Кириченко // Вісник Донбаської державної академії будівництва та архітектури.- Макіївка: ДонДАБА, 2004.-  вип.№1 (143).- т.2:Композиційні матеріали для будівництва.- С.45-49.

4. Al-Akhras N.M. Durability of metakaolin  to sulfate  attack [Текст] // Chem. Concr. Res.-2006.- v36.- N 9.- P. 1727-1734.

5. Дворкін І.Й. Метакаолін в будівельних розчинах і бетонах [Текст] 
/ І.Й Дворкін, Н.В. Лушнікова, Р.Ф.Рунова, Київ: видавництво КНУБіА, 2007.- 216с.

6. Августинник А.И.  Керамика [Текст].- Л:Стройиздат, 1975.-592с.

7. Шуляк Р.С. Исследование каолина Мурзинского месторождения [Текст] / Шуляк Р.С., Примаченко В.В., Годлевская В.Л., Дышлюк М.М. // Огнеупоры.- 1985.- №11.- С.29 - 34.

8. Шуляк Р.С. Исследование трудноспекающегося мурзинского каолина [Текст] / Шуляк Р.С. Примаченко В.В., Карякина Э.Л. // Огнеупоры.- 1990.- №3.- С.20 - 25.

9. Зеленюк Т.В. Исследование фазового состава каолина Мурзинского месторождения [Текст] / Зеленюк Т.В., Юдин А.С., Скородумова О.Б.// Вісник Національного технічного університету "ХПІ", 2011.- №59.- С.81 – 86.

10. В.М. Гунько. Квантово-химический анализ адсорбции и механизмов химических реакций на поверхности твердых тел [Текст] // Хімія, фізика та технологія поверхні. -2010.- Т.1.- № 1. -С.5–18.

References

1. Zakharov S. A., Kalachik B. S. (2007). High-active methakaolin is a modern mineral modifier of concrete systems. Building materials, 5, 2-3.

2. The chemical and mineral additions to cement. Ed by A.V. Usherov-Marshak (2005).  Kharkov, Ukraine: Kolorit, 280.

3. Dvorkin L.I. (2004). The properties of cement masses containing the compositional addition for high-strength concrete production. Bulletin of the Donbass State Academy of the building and Architecture, 2(143),  P.45-49.

4. Al-Akhras N.M. (2006). Durability of metakaolin  to sulfate  attack  Chem Concr Res, 36(9), 1727-1734.

5. Dvorkin I.Y. , Lushnikova N.V., Runova R.F. (2007). The methakaolin in building solutions and concretes. Kuiv, Ukraine: KhNUBA,  216.

6. Avgustinnik A.I.  (1975). Ceramics. Leningrad, USSR: Stroyizdat, 592.

7. Shulyak R.C., Primachenko V.V., Godlevskaya V.L. (1985). The investigation of Murzinskiy kaolin.  Refractories, 11, 29-34.

8. Shulyak  R.C., Primachenko V.V., Karyakina E.L. (1990). The investigation of hard-sintering murzinskiy kaolin. Refractories, 3, 20-25.

9. Zelenyuk T.V., Yudin A.C., Skorodumova O.B. (2011). The research of phase composition of Murzinskiy kaolin. Bulletin of the National Technical University  “KPI”, 59, 81-86.

10. Gunkoo V.M. (2010). Quantum-cnemical analysis of adsorption process and mechanisms of chemical reactions on solid surfaces  Chemistry, Physics and Surface technology, 1(1), 5-18.

The metakaolin is low-fired kaolin chamotte. Due to its high activity to free lime  the metakaolin is of interest to the producers of dry building concrete mixtures and refractory ones.

The aim of the work is to research the interconnection of structural order degree and phase composition changing in metakaolin during the firing process.

It has been founded that the degree of structural ordering of Murzinskiy kaolin influences on the phase composition of fired metakaolin and crystallization degree of its phases as well its adsorption activity degree.

It has been researched the influence of calcinations temperature on the adsorption activity value of the murzinskiy metakaolin.

It is found that the adsorption activity of methakaolin increases with decreasing the degree of ordering of kaolinite in the initial kaolin. Using the kaolin based on imperfect structure of kaolinite leads to partially destroy of  layers of kaolinite during the calcinations process, its transition into a amorphous aluminosilicate phase and the formation of amorphous oxides of aluminum and silicon, which when mixed with water to form a  mainly Brensted basic centers of adsorption and, in small quantities, Ljuis positive centers.

It is established that increasing the firing temperature of the above 700oC decreases the adsorption activity of metakaolin. It is connected with  passivating the surface of the metakaolin particles due to activation of the process of crystallization of its main phases, which leads to a decrease in the number of Brensted basic centers. The obtained results are consistent with the results of X-ray phase analysis.

Keywords: Murzinskiy kaolin, phase transformations, metakaolin, adsorption activity, the degree of ordering of kaolinite, mullitization.

Сведения об авторах на 3-х языках, пример

Киктев Николай Александрович

Кандидат технических наук

Кафедра автоматики и робототехнических систем

Национальный университет биоресурсов и природопользования

Ул. Героев Обороны, 15, г. Киев, Украина, 03041

Сведения о наличии печатных произведений в общегосударственных и международных базах данных: 6

Контактный тел.: 050-665-05-69

Е-mail: nkiktev@gmail.com

Зеленюк Татьяна Владимировна

главній технолог Ватутинского комбината огнеупоров

аспирант заочной формы обучения

Украинская инженерно-педагогичекая  академия

ул. Университетская, 16, г. Харьков, Украина, 61003.

Круг научных интересов: разработка технологи пуццолановых добавок на основе метакаолина для строительных и огнеупорных бетонов.

Контактный тел.: (057)7337818

Скородумова Ольга Борисовна, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедры Технологии пищевой промышленности. Украинская инженерно-педагогичекая  академия, ул. Университетская, 16, г. Харьков, Украина, 61003.

Круг научных интересов: разработка пищевых тенологий нового поколения с использованием антиоксидантной добавки ультратонкого магнетита

Контактный тел.: (057)7337818

E-mail: o_skorodumova@mail.ru

Гонтар Татьяна Борисовна, асистент кафедры «Технологий пищевой промышленности» Украинская инженерно-педагогическая академия, , ул. Университетская, 16, г. Харьков, Украина, 61003.

Круг научных интересов: термодинамические аспекты фазообразования в экзотермических смесях.

Контактный тел.: (057)7337818

E-mail: taty-gontar@mail.ru

Гончаренко Яна Николаевна к.т.н. асистент кафедры «Технологий пищевой промышленности», Украинская инженерно-педагогическая академия, ул. Университетская, 16, г. Харьков, Украина, 61003.

Круг научных интересов: золь-гель синтез органо-неорганических гелей кремнезема, исследования получения заданой фазы в природных каолинах и синтетических кремнейорганических соединениях.

Контактный тел.: (057)7002818

E-mail: 7002818@ukr.net

Кайда Наталья Сергеевна, инженер кафедры «Технологий пищевой промышленности», Украинская инженерно-педагогическая академия, ул. Университетская, 16, г. Харьков, Украина, 61003.

Круг научных интересов: технология шамотных огнеупоров.