УДК 666.762.3

С.М.Логвинков, О.Б.Скородумова, И.В.Городничева, Г.Д.Семченко

Д.А.Бражник, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина,

ВОЗМОЖНОСТИ СПЕКАНИЯ ZrO2 С ДОБАВКАМИ В СИСТЕМЕ

MgO-Al2O3-SiO2-ZrO2  С ПОЗИЦИЙ ТЕРМОДИНАМИКИ

Вступление

В технологии технической керамики и огнеупоров ответственного назначения успешно развивается метод спекания, основанный на способности оксидной добавки вступать в реакцию обменного химического взаимодействия с основным оксидным компонентом спекаемого материала при температурах существенно более низких, чем традиционные температуры начала спекания за счет самодиффузии. В большинстве случаев к реакционно спекающим добавкам предъявляются требования по формированию в продуктах обменного взаимодействия гетерофазной композиции, не дающей низкоплавких эвтектик и способной легко кристаллизоваться с образованием соединений, дифференцированно улучшающих свойства основного компонента. В связи со значительной практической перспективностью высокопрочных муллито-циркониевых композитов, достигающих 99,0 % теоретической плотности при 1823 К, а также с особенностями стабилизации ZrO2 оксидом магния, представлялось актуальным осуществить выбор добавки для реакционного спекания ZrO2  в системе ZrO2-MgO-Al2O3-SiO2.

Цель работы состояла в обосновании с фундаментальных позиций равновесной термодинамики возможности использования отдельных соединений системы  (здесь и далее приняты сокращения: Z - ZrO2, M – MgO, A - Al2O3, S - SiO2) или их комбинаций для реакционного спекания диоксида циркония.

Экспериментальная часть

Для решения поставленной задачи использовался точный метод термодинамических расчетов изменения энергии Гиббса для реакций между оксидными соединениями системы Z-M-A-S при реперных температурах (Т) с применением для участвующих соединений значений энтропии (So298) и изменения энтальпий образования из элементов (ΔHo298) с учетом соответствующих интегральных вкладов за счет изменения их теплоемкости (Ср) в зависимости от температуры. При проведении расчетов учитывался моноклинно-тетрагональный переход в диоксиде циркония при 1448К с энтальпией 6,94128 кДж/моль [2]. Степень точности выполнения расчетов ограничивалась последними значимыми цифрами в исходных термодинамических данных (табл.1), а полученные результаты округлялись до величин, удобных для отображения и анализа (табл.2). Все расчеты выполнены для нормального давления. При анализе равновесных комбинаций фаз дополнительно привлекали результаты расчетов [6]  и данные других литературных источников, отмечаемых по тексту изложения.

Результаты и их обсуждение

Результаты расчетов для реакции №1 (табл. 2) указывают на предпочтительность сосуществования M2S и ZS по сравнению с комбинацией MS и Z,  что принималось в некоторых исследованиях по триангуляции системы Z-M-S  [7]. Однако сосуществованию M2S и ZS препятствует высокая термодинамическая вероятность сосуществования MS и Z по реакции №2. Это обстоятельство становится более очевидным, если осуществить алгебраическое суммирование реакций №1 и 2 (табл.2): 3MS + 2Z = M2S + 2ZS + M, для которой изменение энергии Гиббса имеет положительное  и достаточное высокое значение. Возможность сосуществования клиноэнстатита и форстерита с диоксидом циркония не позволяет предполагать их применение в качестве реакционно спекающих добавок.

В системе Z-A-S по термодинамическим оценочным расчетам [5] циркон перестает сосуществовать  с корундом выше 1556К и реагирует  с образованием муллита и диоксида циркония со значительным уменьшением объема на 11,8 %. В наших расчетах для реакции №4 температура обратимости уточнена и составляет 1615 К. Таким образом, композиция циркона с корундом может эффективно применяться для реакционного спекания диоксида циркония. Причем, в продуктах реакционного взаимодействия будет синтезироваться только муллит, являющийся достаточно огнеупорным соединением. Кроме того, следует ожидать существенных структурных изменений в спеке за счет усадочных процессов. При использовании золь-гель прекурсоров (соли алюминия, соли и оксисоли циркония, алкоголяты кремния и др.) могут быть обеспечены условия синтеза комбинации муллит – циркон до начала основной реакции №4. В таком случае, образующийся первичный ультрадисперсный муллит служит центром кристаллизации муллита по реакции №4 с развитием  и преимущественным ростом поликристаллов в одном направлении. Обеспечивается эффект армирования матрицы игольчатым муллитом, а объемные деформации сжатия в реакции №4 способствуют стабилизации тетрагонального ZrO2.

В системе Z-M-A имеется только одно двойное оксидное соединение – шпинель, которое безальтернативно сосуществует с диоксидом циркония. Поэтому реализовать композиции этой системы для реакционного спекания диоксида циркония невозможно.

Фазовые взаимоотношения в системе M-A-S исследованы [6]. Некоторые реакции с сохранением нумерации работы [6], но для отличий от реакций табл.2, обозначенных      знаком *, будут использоваться для дальнейшего анализа. По реакции №5 сапфирин может использоваться для обеспечения реакционного спекания диоксида циркония лишь до 985 К. Но эта температура явно недостаточна для преодоления стерических и кинетических барьеров в развитии массообменных процессов. Кордиерит в этом отношении более предпочтителен, что следует из расчетов ΔG=f(T) для реакции №7 (расчетная температура обратимости 1297К). Однако более эффективным усматривается использование в качестве реакционно спекающей добавки кордиерита в совокупности с сапфирином. В таком случае сапфирин играет роль низкотемпературной затравки для развития термодинамически очень выгодной реакции взаимодействия диоксида циркония с кордиеритом (по реакции обратной №7, табл.2) с образованием сапфирина и циркона. Выше примерно 1213К превалирующее влияние начинает оказывать взаимодействие сапфирина  и диоксида циркония (по реакции обратной №5, табл.2) с образованием шпинели и циркона. Развитие этих процессов возможно до 1558К, так как их суммарный механизм описывается реакцией №6 (табл.2),

Таблица 1  Исходные термодинамические данные.

| Обозначение соединения, название | -ΔН°298, кДж/моль | Источник | S°298, Дж/моль.К | Источник | Ср= а+b.10-3. Т-с.105Т-2, Дж/моль.К |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | а | b | c | Источник |
| А, корунд | 1676,0577 | [1] | 50,92 | [1] | 115,02 | 11,8 | 35,06 | [1] |
| МА, шпинель | 2300,7816 | [3] | 80,58384 | [2] | 153,9712 | 26,7776 | 40,91952 | [2] |
| MS, клиноэнстатит | 1548,9 | [1] | 67,86 | [1] | 102,7172 | 19,83216 | 26,27552 | [4] |
| M2S, форстерит | 2171,9144 | [3] | 95,14 | [1] | 149,83 | 27,36 | 35,65 | [1] |
| A3S2 , муллит | 6816,9912 | [5] | 269,57512 | [5] | 454,29872 | 66,1072 | 125,3108 | [5] |
| M2A2S5, кордиерит | 9158,3576 | [3] | 407,1032 | [5] | 601,78472 | 107,9472 | 161,5024 | [5] |
| M4A4S2, сапфирин | 11107,497 | [6] | 390,34172 | [6] | 654,23205 | 117,35512 | 175,57781 | [6] |
| М, периклаз | 601,2408 | [2] | 26,94496 | [2] | 4 8, 99464 | 3,138 | 11,7152 | [2] |
| Z (моно-клинный) | 1100,8104 | [2] | 50,71008 | [2] | 69,62176 | 7,5312 | 14,05824 | [2] |
| Z(тетра-гональный) | - | [2] | - | [2] | 74,4752 | - | - | [2] |
| ZS, циркон | 2035,0976 | [2] | 84,5168 | [2] | 131,71232 | 16,40128 | 33,80672 | [2] |

обратимой при указанной температуре. Следует учитывать, что такой механизм может быть существенно ограничен по температуре (до ~ 1200К) в случае наличия в реакционно спекающей комплексной добавке примесей форстерита, шпинели или корунда.

Таблица 2. Результаты расчетов

| № | Реакции | ΔGT, кДж/моль при температуре Т, К: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 | 1200 | 1287 | 1400 | 1448 | 1500 | 1700 |
| 1 | 2MS+Z=M2S+ZS | -3,291 | -2,780 | -2,583 | -2,343 | -2,246 | -2,395 | -3,088 |
| 2 | MS+Z=M+ZS | 19,591 | 20,653 | 21,087 | 21,705 | 21,975 | 21,992 | 22,022 |
| 3 | M2S+Z=2M+ZS | 42,473 | 44,070 | 44,752 | 45,753 | 46,195 | 46,380 | 47,133 |
| 4 | 3A+2ZS=A3S2+2Z | 29,590 | 19,551 | 15,166 | 9,446 | 7,006 | 4,809 | -3,533 |
| 5 | 2ZS+4MA=2Z+M4A4S2 | 1,640 | 22,276 | 32,848 | 46,021 | 52,137 | 59,489 | 89,466 |
| 6 | 5ZS+2MA=5Z+M2A2S5 | 38,423 | 23,777 | 17,444 | 9,241 | 5,761 | 2,462 | -9,721 |
| 7 | 8ZS+M4A4S2=8Z+2M2A2S5 | 75,206 | 25,279 | 2,641 | -17,236 | -40,614 | -55,000 | -118,766 |

Так, в случае примеси форстерита, максимальная термодинамическая вероятность развития отмечается для реакции №7 (табл.2) и  №2 (см.[6]), что предполагает термодинамическую стабильность трехфазной комбинации M2S–Z-M2A2S5 выше ~ 1265К. В случае примеси корунда аналогичное отмечается для реакции №7 (табл.2) и №5* (см.[6]), и выше ~1200К кордиерит  и диоксид циркония сосуществуют из-за стабильности комбинации A-Z-M2A2S5.

При наличии примеси шпинели стабильность трехфазной комбинации Z-MA-M2A2S5 (в сравнении с ZS-M4A4S2) вблизи 1200К становится очевидной, если осуществить алгебраическое суммирование реакций №5 и обратной №6 (или реакции №6 и обратной №7, или реакции №5 и обратной №7) с соответствующим анализом изменения значений ΔG. Следует отметить, что при применении добавки кордиерито-сапфиринового типа в продуктах взаимодействия синтезируются огнеупорные соединения: циркон и шпинель, способные снизить термический коэффициент линейного расширения, увеличить теплопроводность и прочностные характеристики за счет структурных и объемно-деформационных эффектов развития реакций. Это важные обстоятельства, которые следует учитывать при получении материалов с нетрадиционным комплексом эксплуатационных характеристик. Следует отметить, что возможность сосуществования кордиерита с диоксидом циркония была установлена экспериментально [8] при обжиге образцов из шпинельно-цирконовых композиций выше 1670К. Но нижний порог температуры начала взаимодействия определен не был, так как  не было известно и об изменении фазовых взаимоотношений в системе M-A-S [6]. Поэтому субсолидусное строение системы Z-M-A-S должно быть пересмотрено с учетом изложенных сведений по результатам расчетов (табл.2) и данных [6].

В особую группу реакционно спекающих композиций должны быть выделены корундо-муллито-кордиеритовые составы (см.[6]), способные к спеканию по режимам технологий кордиеритовых изделий с трансформацией фазового состава при повышении температуры в огнеупорную комбинацию корунд-муллит-шпинель без плавления кордиерита. Для таких реакционно спекающих добавок не имеется термодинамических запретов на реализацию спекания диоксида циркония по механизму,  изложенному выше для кордиерита. Также прогнозируется и максимально эффективная способность адаптировать фазовый состав и структуру спека без нарушения его целостности к переменным термическим нагрузкам. В основе последнего лежит самоорганизующийся характер сопряжения в развитии твердофазных обратимых реакций периодического типа [6].

Заключение

Результаты термодинамических расчетов предоставили важную информацию для ограничения трудоемких экспериментальных работ по подбору добавок для реакционного спекания диоксида циркония.

Библиографический список:

1.Третьяков Ю.Д. Твердофазные реакции.- М.:Химия, 1978.- 360с.

2.Кубашевский О.Г., Олкокк С.Б. Металлургическая термохимия.- М.:Металлургия, 1982.- 392с.

3.Термические константы веществ./Справ. Под науч. Рук. В.П.Глушко.- М.:АН СССР, 1979, вып. IX .- 574с.

4.Бабушкин В.И., Матвеев Г.М., Мчедлов-Петросян О.П. Термодинамика силикатов.- М.:Стройиздавт, 1986.- 406с.

5.Бережной А.С. Многокомпонентные системы окислов.- Киев:Наукова думка, 1970.- 544с. 6..Логвинков С.М., Семченко Г.Д., Кобызева Д.А., Бабушкин В.И. Термодинамика фазовых взаимоотношений в субсолидусе MgO-Al2O3-SiO2 //Огнеупоры и техническая керамика, 2001.- №12.- С.9-15.

7.Ondik H.M., McMurdie. Phase diagrams for zirconium + Zirconia Systems.- The American Ceramic Society.- 1998.- 525p.

8. Кордюк Р.А., Гулько Н.В. К вопросу о тетраэдрации системы MgO- Al2O3-ZrO2- SiO2//ДАН СССР.- 1964.- т.154.- №5.- С.1183 – 1184.

С.М.Логвінков, О.Б.Скородумова, И.В.Городнічева, Г.Д.Семченко

Д.А.Бражник, НТУ «ХПІ», Харків, Україна,

Можливості спікання ZrO2 з добавками в системі MgO-Al2O3-SiO2-ZrO2  з позицій

термодинаміки

Розрахунком змін вільної енергії Гибса (ΔGT) установлені термодинамично ймовірні напрямки протікання твердофазних реакцій у системі MgO-Al2O3-SiО2-ZrО2. Представлено вихідні дані, рівняння твердофазних реакцій і значення ΔGT при реперних температурах. Виконано термодинамічний аналіз можливості забезпечення реакційного твердофазного спікання ZrО2 з використанням простих і комбінованих добавок оксидів системи MgO-Al2O3-SiО2-ZrО2. Обґрунтовано доцільність використання комбінованих добавок циркон-корунд, кордиєрит-сапфирін і корунд-муліт-кордиєрит. Визначено граничні значення температур початку реакційного спікання і спрогнозовані склади результуючих гетерофазних композицій обмінної взаємодії.

С.М.Логвинков, О.Б.Скородумова, И.В.Городничева, Г.Д.Семченко

Д.А.Бражник, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина,

Возможности спекания ZrO2 с добавками в системе MgO-Al2O3-SiO2-ZrO2  с позиций

термодинамики

Расчетом изменений свободной энергии Гиббса (ΔGT) установлены термодинамически вероятные направления протекания твердофазных реакций в системе MgO-Al2O3-SiО2-ZrО2. Представлены исходные данные, уравнения твердофазных реакций и значения ΔGT при реперных температурах. Выполнен термодинамический анализ возможности обеспечения реакционного твердофазного спекания ZrО2 с использованием простых и комбинированных добавок оксидов системы MgO-Al2O3-SiО2-ZrО2. Обоснована целесообразность использования комбинированных добавок циркон-корунд, кордиерит-сапфирин и корунд-муллит-кордиерит. Определены предельные значения температур начала реакционного спекания и спрогнозированы составы результирующих гетерофазных композиций обменного взаимодействия.

S.M.Logvinkov, O.B.Scorodumova, I.V.Gorodnicheva, G.D.Semchenko, D.A.Brazhnik,

NTU “KhPI”, Kharkov, Ukraine

The possibility of ZrO2 sintering with additions in MgO-Al2O3-SiO2-ZrO2 system from the

position of thermodynamics

By the way of calculation of Gibbs free energy the thermodynamically possible directions of reactions passing have been determined in MgO-Al2O3-SiO2-ZrO2 system. The initial data, equations of solid-state reactions and ΔGT values at the defined points are presented. Thermodynamic analysis of the possibility of solid-state sintering of ZrO2 using the simple and combined additions of oxides by MgO-Al2O3-SiO2-ZrО2 system is carried out. The advisability of using the additions by system zircon-corundum, cordierite-saphirine and corundum-mullite-cordierite are grounded. The limit values of reaction sintering beginning temperature are determined, and the compositions of resulting heterophase compositions for exchange interaction are predicted.