Редакция журнала

«Огнеупоры и техническая

керамика»

В соответствии с Вашей телефонной просьбой посылаем в электронной версии нашу вторую статью для публикации.

К статье прилагаем:

1.Сведения об авторах

2.Реферат

3.Рис. – 2шт.

4.Таблицы – 2шт.

Просим подтвердить получение статьи по E-mail: smlogvi@kpi.kharkov.ua или Skorodumova@kpi.kharkov.ua и сообщить, нужно ли отсылать твердую копию материалов статьи по почте.

Заранее благодарны

От авторов                                                Логвинков С.М., Скородумова О.Б.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

- Логвинков Сергей Михайлович

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», руководитель научно-технического и учебного центра, канд.техн.наук, с.н.с. по специальности 05.17.11.  Адрес: ул.Сериковская,10/12, г.Харьков, 61017, Украина.

Тел./факс: (057)712-86-01.

Дом.адрес: пр.Победы, 48а, кв.181, г.Харьков,61202, Украина.

E-mail: smlogvi@kpi.kharkov.ua

2. Скородумова Ольга Борисовна

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», докторант кафедры технологии керамики, огнеупоров, стека и эмалей, канд.техн.наук, с.н.с. по специальности 05.17.11.

Адрес: у.Фрунзе,21, г.Харьков, 61002, Украина

Тел. (0572) 40-03-92

E-mail: Skorodumova@kpi.kharkov.ua

3.  Городничева Ирина Владимировна

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», инж. II кат. кафедры технологии керамики, огнеупоров, стека и эмалей.

Адрес: у.Фрунзе,21, г.Харьков, 61002, Украина

Тел. (0572) 40-03-92

4.  Бражник (Кобызева) Дина Анатольевна

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», науч.сотр.  кафедры технологии керамики, огнеупоров, стека и эмалей, канд.техн.наук.

Адрес: у.Фрунзе,21, г.Харьков, 61002, Украина

Тел. (0572) 40-03-92

- Семченко Галина Дмитриевна

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», профессор кафедры технологии керамики, огнеупоров, стека и эмалей, доктор техн.наук, професор по специальности 05.17.11.

Адрес: у.Фрунзе,21, г.Харьков, 61002, Украина

Тел. (0572) 40-03-92

Фазовые равновесия в субсолидусе системы ZrO2-MgO-Al2O3-SiO2

Логвинков С.М., Бражник Д.А., Скородумова О.Б., Городничева И.В., Семченко Г.Д.

НТУ  “ХПИ”

Актуальность исследований фазовых равновесий в системе  ZrO2-MgO-Al2O3-SiO2 определена устойчивой тенденцией возрастания спроса различных отраслей промышленности на изделия из силикатных и тугоплавких неметаллических материалов, синтезируемых на основе соединений этой системы. В последние годы  эта тенденция на мировом рынке детерминируется не только традиционным ростом потребности в наиболее массовых видах огнеупоров и керамических материалов объединяемых системой MgO-Al2O3-SiO2, но и существенным ростом спроса на изделия ответственные и специальные, в том числе и электроплавленные огнеупоры (цирконовые, бадделеито-корундовые и др), ситаллы, композиты и техническую керамику ( кордиеритовые ситаллы с катализатором кристаллизации ZrO2, муллито-циркониевые композиты, стеатито-цирконовая керамика и др), которые объединены отдельными подсистемами и системой ZrO2-MgO-Al2O3-SiO2 в целом. В условиях рыночной экономики товарное производство должно соответствовать тенденциям в изменениях спроса и гарантировать качество своей продукции, что требует совершенствования существующих технологий и  разработки новых на основе фундаментальных знаний о фазовых изменениях  и равновесных комбинациях фаз в процессе синтеза и в условиях предстоящей эксплуатации материалов.

Система Z-M-A-S (здесь и далее приняты сокращения: Z-ZrO2, M-MgO, A-Al2O3, S-SiO2) исследуется более 50 лет [1]. До настоящего времени субсолидусное строение диаграммы состояния Z-M-A-S принималось по результатам исследований [2,3], в которых выполнен анализ предшествующих работ. К сожалению, эксперименты в исследовании [2] осуществлялись с обжигом образцов выше 1670 К и выполненная тетраэдрация системы отвечала высокотемпературному интервалу, а возможность установления фазовых равновесий при температурах ниже 1670 К даже не предполагалась. В [3] фактически осуществлено обобщение информации и отмечена термодинамическая возможность перестройка коннод в подсистеме Z-А-S при 1556К из-за обратимости реакции: 3A+2ZS=A3S2+2Z, осуществляющейся с объемными изменениями +11,8%, но эта реакция не нашла своего отражения в изменении характера субсолидусного строения системы Z-M-A-S. В более поздние учебные пособия и справочные издания [4,5] были включены неполные и неадекватные сведения о фазовых равновесиях в субсолидусной области системы Z-M-A-S, так как после работ [6,7] и ряда исследований научной школы А.С. Бережного [8-16] установлена перестройка коннод в системе M-A-S из-за протекания твердофазных обратимых реакций. Отмеченные обстоятельства потребовали пересмотра и  корректировки субсолидусного  строения  системы    Z-M-A-S с учетом современных сведений о триангуляции и фазовых изменениях в трехкомпонентных подсистемах.

В настоящее время о соединениях системы Z-M-A-S накоплены достаточно достоверные термодинамические данные, в т.ч.. по тройным оксидным соединениям – сапфирину и кордиериту [16], а также по изменениям составов твердых растворов при разных температурах в подсистеме M-A-S [16]. Исследования были начаты с термодинамических расчетов для установления фазовых взаимоотношений в системе Z-M-A-S [17], которые и приняты за основу корректировки ее субсолидусного строения.

Цель исследований заключалась в определении всех комбинаций сосуществующих фаз, выполнении тетраэдрации концентрационного тетраэдра системы Z-M-A-S в соответствии с фазовыми равновесиями в различных температурных интервалах и установлении геометро-топологических и статистических характеристик субсолидусного строения исследуемой системы.

Исходными данными для исследований учтено наличие в системе Z-M-A-S шести бинарных и четырех тройных подсистем, включающих 4 простых оксида ( Z,M,A,S), 5 бинарных оксидов (ZS-циркон, МА- шпинель, MS- клиноэнстатит, M2S- форстерит, A3S2- муллит) и два тройных оксида (M2A2S5 –кордиерит, M4A4S2 –сапфирин). По твердым растворам учитывались лишь сведения о взаимосвязи составов твердых раствор с температурой в системе M-A-S [16]. В качестве геометро-топологических и статистических характеристик системы Z-M-A-S в косоугольных координатах рассчитывали длины коннод между сосуществующими фазами (L,%); путем решения определителя четвертого порядка вычисляли объемы элементарных тетраэдров (V,‰); определяли степень асимметрии элементарных тетраэдров  (Lmax/Lmin); рассчитывали суммарный относительный объем (Vi,‰), в котором присутствует искомая i-тая фаза и вероятность существования фаз (Wi=Vi/(Vo∙n), где Vo- объем концентрационного тетраэдра системы Z-M-A-S, n- количество компонентов в системе). При расчетах использовали методики [3, 18] и рекомендованные там же размерности геометро-топологических характеристик.

Термодинамические исследования [17] с учетом современных сведений о фазовых равновесиях в трехкомпонентных подсистемах системы Z-M-A-S указывают, что субсолидусное строение изменяется в четырех температурных интервалах: до 1200 К, 1200-1615 К, 1615-1659 К и 1659- 1733 К. Верхний температурный предел всего на 5 К меньше температуры начала инконгруэнтного плавления кордиерита (1738 К) и не имело практического смысла рассматривать тетраэдрацию системы  Z-M-A-S для столь узкого интервала температур. Для каждого из четырёх температурных интервалов субсолидусное строение системы Z-M-A-S характеризуется наличием 3 “внутренних” коннод, проходящих в трехмерном пространстве концентрационного тетраэдра и разбивающих систему во всех интервалах на одиннадцать элементарных тетраэдров (рис. 1а, 2а, 3а, 4а). Геометро-топологические и статистические характеристики субсолидусного строения системы Z-M-A-S сведены в таблицы 1-12. Топологические графы, устанавливающие взаимосвязь элементарных тетраэдров исследуемой системы , представлены на рис. 1б, 2б, 3б, 4б. Как видно из топологических графов в системе имеется по 13 трехфазных стабильно сосуществующих комбинаций фаз (ребра графов на рис. 1б, 2б, 3б, 4б), что непосредственно не следует из четырех составляющих ее трехкомпонентных подсистем, которые легко найти в табл. 5-8. Все графы плоские, без ложных пересечений ребер. Проверка числа ребер (R) графов по формуле Эйлера [18]:  R=(Σni∙zi)/z, где  ni=1,2,3,4…- числовые коэффициенты, соответствующие степеням вершин графа; zi- количество вершин графа степени i, определяемой количеством ребер у соответствующей вершины,- приводит к тождествам ( соответственно рис. 1б,2б,3б,4б): (1∙1+2∙5+3∙5)/2=13; (1∙1+2∙5+3∙5)/2=13; (1∙1+2∙5+3∙5)/2=13; (1∙2+2∙3+3∙6)/2=13. Графы системы не имеют вершин со степенью 4, что свидетельствует об отсутствии вставных элементарных тетраэдров, у которых ни одна из граней не принадлежит граням концентрационного тетраэдра системы Z-M-A-S .Для графов рис. 1б, 2б, 3б отмечается по одной “висячей” вершине, а для рис. 4б – две, что указывает на выход трех из четырех граней соответствующих элементарных тетраэдров на поверхность концентрационного тетраэдра системы Z-M-A-S.

Циркон (ZS) до 1200 К сосуществует со шпинелью, сапфирином и кордиеритом, соответственно, задает все три внутренние конноды и детерминирует субсолидусное строение системы из-за возможности установления максимального количества фазовых равновесий при низких температурах (табл.1, рис. 1). С повышением температуры уменьшается количество сосуществующих с ним фаз, циркон перестает давать термодинамически равновесные комбинации с твердыми растворами на основе шпинели (М4А5) и сапфирина (М4А5S2) за счет более термодинамически предпочтительной комбинации диоксид циркония – кордиеритовый твердый раствор (Z-M4A5S10) [17]. В высокотемпературных интервалах от 1615 до 1733 К максимальная вероятность существования отмечается у диоксида циркония (табл. 10-12), в отличие от шпинели в низкотемпературном интервале до 1200 К (табл. 9). Однако, шпинельные твердые растворы имеют достаточно высокую вероятность существования – после Z, M2S и кордиеритовых твердых растворов состава M4A5S10 до 1659 К (табл. 10-11) и состава M7A9S15 от 1659 до 1733 К (табл. 12). Минимальная вероятность существования характерна для муллита и его твердых растворов состава A11S6 до 1659 К (табл. 9-11), а в интервале 1659 – 1733 К – для корунда (табл. 12). Максимальный объем в низкотемпературной области имеет элементарный тетраэдр М-МА-M2S-Z (табл. 5), а выше 1200 К – фактически этот же тетраэдр, но увеличивший объем за счет возможности образования шпинельных твердых растворов состава M4A5 (табл. 6-8). Минимальный объем элементарного тетраэдра до 1200 К отмечается у тетраэдра “кордиерит – корунд – муллит – циркон” (табл. 5), его объем остается минимальным, но немного увеличивается за счет образования кордиеритовых твердых растворов состава M4A5S10 в интервале 1200 – 1615 К (табл. 6). Выше 1615 К отмеченный элементарный тетраэдр перестает существовать и минимальным объемом характеризуется тетраэдр № 10 при 1615 – 1659 К (табл. 7) и №3 (табл. 8). Следует также отметить, что некоторые из элементарных тетраэдров с относительно небольшим объемом имеют достаточно высокую степень асимметрии ( № 6,5 табл. 5; №3,2 табл. 6;3,2,5 табл. 7; № 2,3,6,5 табл. 8), что требует высокой точности дозировки исходных компонентов при синтезе материалов с прогнозированием их фазового состава в концентрационной области соответствующих тетраэдров. Обратим внимание и на то, что огнеупорные фазы (в высокотемпературной тетраэдрации при 1659 – 1733 К,   рис. 4) слагают лишь два элементарных тетраэдра М - М4А5 - M2S - Z и М4А5 – А - А11S6 - Z. Причем, только первый тетраэдр имеет значительный объем, а второй из указанных тетраэдров не отличается существенным объемом, имеет высокую асимметрию и организуется путем реакционного формирования фазового состава. Из концентрационных областей, которые не подвержены реакционным преобразованиям фазового состава, следует указать (наряду с выше отмеченной концентрационной областью тетраэдра М-М4А5-M2S-Z) еще и области, ограниченные тетраэдрами MS–M7A9S15–S-ZS и А11S6-M7A9S15–S-ZS (рис. 4). Возможность фазовых равновесий циркона с клиноэнстатитом и циркона с муллитовым твердым раствором в совокупности с кремнеземом и кордиеритовым твердым раствором (в соответствии с отмеченными последними двумя тетраэдрами) позволяет совершенствовать и модифицировать фазовый состав технической керамики электротехнического назначения.

Результаты исследований по фазовым равновесиям в субсолидусной области системы Z-M-A-S указывают на изменчивость комбинаций сосуществующих фаз в зависимости от температуры и позволяют осуществлять целевое прогнозирование фазового состава материалов этой системы как на стадии их синтеза, так и в условиях предстоящей эксплуатации.

# Библиографический список

- Herold P.G., Smothers W.I. Solid state equilibrium relations in the system MgO-Al2O3-SiO2-ZrO2// j. Amer. Cer. Soc., 1954, 37, №8.-P. 351-354.

- Кордюк Р.А., Гулько Н.В. К вопросу о тетраэдрации системы MgO-Al2O3-SiO2-ZrO2// ДАН СССР, “Химическая технология”, 1964, т.154,№5.-С.1183-1184.

- Бережной А.С. Многокомпонентные системы окислов.- Киев: Наукова думка, 1970.-544 с.

- Стрелов К.К., Кащеев И.Д. Теоретические основы технологии огнеупорных материалов. М.: Металлургия, 1996.- 608 с.

- Ondik H.M., McMurdie. Phase diagrams for zirconium + Zirconia Systems.- The American Ceramic Society, 1998.-525 p.

- Smart R.M., Glasser F.P. Phase relations of cordierite and sapphirine in the system MgO-Al2O3-SiO2// j. Mater. Sci., 1976, v.11, №8.- P. 1459-1464.

- Smart R.M., Glasser F.P. The subsolidus phase equilibria and melting temperatures of MgO-Al2O3-SiO2 compositions// Inter. J. Ceram., 1981, v.7, №3.- P. 90-97.

- Зобина Л.Д., Семченко Г.Д., Белик Я.Г. О возможности повышения температуры службы материалов на основе кордиерита// Огнеупоры, 1982, №8.- С.57-60.

- Бережной А.С. Многокомпонентные щелочные оксидные системы. - Киев: Наукова думка, 1988.- 193 с.

- Логвинков С.М., Семченко Г.Д., Кобызева Д.А. Перестройка коннод диаграммы состояния системы MgO-Al2O3-SiO2 и ее технологические перспективы// Огнеупоры и техническая керамика, 1996, №11.- С.4-8.

- Логвинков С.М., Семченко Г.Д., Кобызева Д.А. Изменение фазового состава корундомуллитокордиеритовых огнеупорoв при термообработке// Огнеупоры и техническая керамика, 1997, №10.-С. 15-20.

- Логвинков С.М., Семченко Г.Д., Кобызева Д.А. О механизмах твердофазных обратимых химических реакций в системе MgO-Al2O3-SiO2// Огнеупоры и техническая керамика, 1998, №8.-С 29-34.

- Логвинков С.М., Семченко Г.Д., Кобызева Д.А. Сопряженные процессы в системе MgO-Al2O3-SiO2 и осциллирующий, автокаталитический характер эволюции фазового состава// Огнеупоры и техническая керамика, 1999, №4.-С 6-13.

- Логвинков С.М., Семченко Г.Д., Кобызева Д.А., Колесниченко Л.П., Руденко Л.В. Термогравиметрические исследования твердофазных реакций в системе MgO-Al2O3-SiO2 и их анализ с позиции теории графов// Огнеупоры и техническая керамика, 2001, №3.-С 2-7.

- Логвинков С.М., Семченко Г.Д., Кобызева Д.А., Толстой В.С., Вернигора К.П., Саруа Е.С. Влияние периодических реакций в системе MgO-Al2O3-SiO2 на фазовый состав и свойства кордиеритсодержащих материалов// Огнеупоры и техническая керамика, 2001, №6.-С 16-22.

- Логвинков С.М., Семченко Г.Д., Кобызева Д.А., Бабушкин В.И. Термодинамика фазовых взаимоотношений в субсолидусе системы MgO-Al2O3-SiO2//Огнеупоры и техническая керамика, 2001, №12.-С 9-15.

- Логвинков С.М., Скородумова О.Б., Бражник Д.А., Городничева И.В., Семченко Г.Д. Термодинамический анализ твердофазных реакций в системе ZrO2-MgO-Al2O3-SiO2. //Огнеупоры и техническая керамика , 2004, №6.- С.        (Находится в редакции).

- Бережной А.С., Питак Я.Н., Пономаренко А.Д., Соболь Н.П. Физико-химические системы тугоплавких  неметаллических и силикатных материалов.- Киев: Учебн. метод. каб. по высшему образованию, 1992.- 172 с.

# Реферат

Выполнена тетраэдрация системы ZrO2-MgO-Al2O3-SiO2 с учетом фазовых равновесий в четырех температурных интервалах. В субсолидусном строении исследуемой системы учтены современные сведения по возможности перестройки коннод в трехкомпонентных ее подсистемах и в самой системе из-за обратимости отдельных твердофазных реакций. Представлены и проанализированы геометро-топологические и статистические характеристики субсолидусного строения исследуемой системы для каждого из четырех температурных интервалов. Указаны перспективные концентрационные области для разработки огнеупоров и технической керамики, а также особенности технологических мероприятий по прогнозированию фазового состава материалов в отмеченных областях.