ПРИДАНИЕ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫМ ВОЛОКНАМ

Шулика В.А.

НК – Коровникова Н.І., доцент, к.х.н., доцент

Национальный университет гражданской защиты Украины

Модификацией волокон на основе целлюлозы антипиренами или антипирирующими смесями, представляющими собой производные фосфора, азота, а также неорганические соединения различного химического состава, получают волокна со сниженной горючестью [1,2]. Среди используемых антипиренов к наиболее экологически безопасным относят безгалогенные азотосодержащие производные алкилфосфоновых кислот.

Данная работа посвящена продолжению начатых исследований, связанных с поиском огнезащитных модификаторов природных волокнистых материалов на основе целлюлозы (ЦЛ) [3,4]. Объектом исследования выбрана ЦЛ, привитой сополимер ЦЛ и полиакрилонитрила (ЦПАН), сополимер ЦПАН с группами гидроксамовой кислоты и амидоксима (ЦГ) и его высокомолекулярные комплексы (ВМКС) с молибденом (VI) (ВМКС ЦГ-Мо). Все испытуемые образцы волокон содержат достаточно разнообразный по свойствам ассортимент реакционных центров, отличающихся содержанием и природой групп - они все относятся к полиэлектролитам [5]. ВМКС ЦГ-Mo(VI) имеет в матрице волокна свободные группы амидоксимные (А) (не участвующие в комплексообразовании с молибденил-ионом МоО22+) и остаточное количество групп гидроксамовых (Г), не вступивших во взаимодействие с Mo (VI) в кислой среде [6]. Поэтому сорбционная способность этого образца несколько больше, чем по Г  группе волокна ЦГ. Обработку волокон проводили в статических условиях фосфоновой кислотой [7].

В работе получены значения кислородного индекса волокон, которые для образцов I-III невелики, примерно одинаковы, но ниже, чем у комплекса ВМКС ЦГ-Mo(VI). По-видимому, это связано с механизмом термодеструкции указанных объектов. Согласно [8], горение волокон I-III сопровождается разрывом глюкозидных связей ЦЛ, образованием сопряженных систем –С=С-, циклизацией -СN, А и Г групп (ЦПАН, ЦГ) в матрице полимеров с выделением продуктов горения НСN, NH3, CO2 и др. Возрастанию значений кислородного индекса (КИ) наблюдается при обработке волокон антипиреном. У ЦЛ в процессе взаимодействия с кислотой образуются сложные эфиры, которые по [8] повышают огнезащищенность объекта. Аналогичная закономерность у ЦПАН может быть обусловлена образованием амидов фосфоновой кислоты с продуктами горения волокна [9].

Для ВМКС ЦГ- ЦГ-Mo(VI) рост значений КИ может быть связан с влиянием двух факторов:  наличием низкозакомплексованных протонированных в кислой среде А групп в ЦГ, способствующих образованию полиэлектролитных комплексов либо амидофосфонатов [8] и образованием комплексных соединений МоО22+ с фосфоновой кислотой либо образованием оксидов молибдена [8]. Таким образом, фосфоновая кислота и ее производные повышают огнезащищенность волокнистых материалов на основе целлюлозы.

ЛИТЕРАТУРА

- Перепелкин К.Е. Современные химические волокна и перспективы их применения в текстильной промышленности / К.Е. Перепелкин // Рос. хим. журн. - 2002. Т. XLVI. №1. - С. 31–48.

- Зубкова Н.С. Снижение горючести текстильных материалов – решение экологических и социально-экономических проблем / Н.С. Зубкова, Ю.С. Антонов// Рос. хим. журн. – Т. XLVI. – 2002. - №1. – С. 96-103.

- Коровникова Н.І. Вплив модифікації волокна на його горючість / Н.І. Коровникова, В.В. Олійник, С.Ю. Гонар //  Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: НУГЗУ.- 2013. - Вып. 34.- С. 107-110.

- Коровникова Н.І. Вогнезахисні властивості волокнистих матеріалів на основі целюлози / Н.І. Коровникова, В.В. Олійник //  Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: НУГЗУ.- 2014. - Вып. 3 .- С. 122-125.

- Моравец Г. Макромолекулы в растворе / Г. Моравец . - М.: Мир, 1967. - 398 с.

- Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. / М.Х. Карапетьянц, С.И. Дракин. -  М.: Химия, 1994. - 632 с.

- Дубына А.М. Исследование реакций комплексообразования ионов редких металлов с привитым сополимером целлюлозы, содержащим группы гидроксамовой кислоты и амидоксима: Дис…. канд. хим. наук. Харьков: Харьк. гос. ун-т, 1978.

- Кодолов В.И. Замедлители горения полимерных материалов /  В.И. Кодолов. - М.: Химия, 1980. - 269 с.