Коровникова Н.И., Олейник В.В.

ОГНЕЗАЩИТА ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА

Химические волокна и текстильные материалы на их основе имеют широкую область применения в быту, технике, общественных зданиях, на транспорте и как специальные защитные средства. Они используются в качестве штор, драпировок, занавесей, материалов при изготовлении мягкой мебели, спальных принадлежностей, специальной защитной одежды и изделий, декоративной отделки различных по функциональному назначению помещений. Пожарная опасность химических волокон и материалов на их основе обусловлена горючестью и сопутствующими процессами, возникающими при горении, а также является существенным фактором, сдерживающим внедрение разнообразных полимеров волокнистой природы [1]. Поэтому снижение пожарной опасности таких материалов и проблема придания им огнезащитных свойств приобретает все большую актуальность, имеет всеобъемлющий характер поиска наиболее эффективных и экологически безопасных замедлителей горения [2,3], а также установления закономерностей снижения горючести.

Снижение горючести волокон на основе целлюлозы и полиакрилонитрила возможно различными методами с использованием разнообразных антипиренов [4], в том числе и отечественного производителя [5]. Однако изучение механизма их взаимодействия и поиск факторов, влияющих на способ огнезащиты, остается актуальной проблемой.

Объектами исследования данной работы являются модифицированные волокна: целлюлозное волокно ЦГ и полиакрилонитрильное волокно НАГ, содержащие гидроксамовые, амидоксимные и гидроксамовые, амидоксимные, карбоксильные группы соответственно, а также ВМКС этих волокон с ионами Сu2+. Основные характеристики перечисленных объектов, их реакционные группы приведены [7]. Усредненные данные об их показателе пожарной опасности (горючести) – кислородном индексе, (КИ, %) [6] до и после обработки образцов волокон 0,2 моль/л фосфоновой кислотой приводятся в табл. 1.

Данные исследования волокон на основе полиакрилонитрила до обработки антипиреном фосфоновой кислотой (табл. 1, образцы 1-3) свидетельствуют, что значения их КИ мало изменяются при переходе от образца 1 к образцу 2 и заметно увеличиваются у их ВМКС (образец 3). Вероятно, ионы переходных металлов проявляют свойства антипирена [4].

При обработке образцов антипиреном фосфоновой кислотой происходит возрастание значений КИ для всех исследованных объектов. При этом наибольшее возрастание значений КИ наблюдается у ВМКС НАГ-Сu2+, вероятно, антипирен входит в состав полимерной цепи или ВМКС НАГ-Сu2+ [3] c последующим гидролизом групп цепи (образованием карбоксильных групп, усиливающих карбонизацию объектов) [2].

Табл. 1. Огнезащитные характеристики полимерных волокон

| № | Волокно | Усредненные значения КИ, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | до обработки | после обработки |
| 1. | Нитрон [10] | 18,4 | 20,0 |
| 2. | НАГ [10] | 19,7 | 22,0 |
| 3. | ВМКС НАГ-Сu2+ | 21,0 | 24,0 |
| 4. | ЦПАН [9] | 17,4 | 23,0 |
| 5. | ЦГ [9] | 17,5 | 24,7 |
| 6. | ВМКС ЦГ-Сu2+ | 23,0 | 27,0 |

Исследование образцов волокон на основе целлюлозы до обработки антипиреном свидетельствует о практически одинаковых значениях КИ для образцов 4,5. Обработка образцов фосфоновой кислотой приводит к возрастанию КИ. Значения КИ образцов ВМКС ЦГ-Cu2+, как и для ВМКС НАГ-Сu2+, имеют высокие значение КИ, что объясняется влиянием координационно-связанного в комплекс иона Cu2+ и образованием устойчивых комплексов с гидроксамовыми группами комплексита, а также полиэлектролитных комплексов, образованные диссоциированной формой фосфоновой кислоты c протонированными формами амидоксимов [7]. Здесь фосфоновая кислота также может входить в состав как координационного узла, так и в полимерную цепь полимера [3].

При введении в исследованные полимеры ионов переходных металлов и последующей обработке их антипиреном изменения огнезащитных свойств волокон, имеющих разную природу полимерной матрицы (образец 3 на основе полиакрилонитрила, образец 6 на основе целлюлозы) и практически одинаковый ассортимент функциональных групп, по-видимому, можно объяснить способом их расположения в макромолекулах. В комплексите ЦГ группы находятся в привитых цепях, а у НАГ – являются боковыми по отношению к основной цепи полимера и располагаются довольно близко друг к другу, образуя разнообразный по химическому строению и составу приповерхностный слой.

Таким образом, химические и структурные особенности полимерных матриц влияют на доступность реакционных центров обоих комплекситов и определяют возможность придания данным объектам огнезащитных свойств.

ЛИТЕРАТУРА

- Берлин А.А. Горение полимеров и полимерные материалы пониженной горючести. Соровский Образовательный журнал. –1996. –Выпуск 4. – С. 16–24.

- Бычкова Е.В. Научные и технологические основы модификации с целью снижения горючести целлюлозосодержащих полимерных материалов и полиакрилонитрильных волокон: дис.. доктора техн. наук: 05.17.06. Саратовский государственный технический университет. Саратов, 2015. – 352 с.

- Зубкова Н.С. Антонов Ю.С. Снижение горючести текстильных материалов – решение экологических и социально-экономических проблем. Рос. хим. журн. – 2002. –Т. XLVI. – Выпуск 1. – С. 96–103.

- Кодолов В.И. Замедлители горения полимерных материалов. Москва: Химия, 1980. – 269 с.

- Колчева Д.В., Осипенко Н.І. Вибір вогнезахисних речовин для обробляння меблево-декоративних тканин. Легка промисловість. – 2013. –Випуск 3. – С. 47–49.

- ГОСТ 12.1.044–89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Москва, 2006.

- Коровникова Н.И., Олейник В.В. Пути придания огнезащищенности волокнам на основе целлюлозы. Проблемы пожарной безопасности. – 2015. – Выпуск 37. – С. 116–119. Режим доступа к журн.: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ ProblemsOfFireSafety/vol37/korovnikova.pdf.