## УДК 681.3

ПРОГРІВ ПОРИСТОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ

В. О. Дурєєв, к. т. н., доцент, НУЦЗ України

Передача тепла вглиб композиційного теплозахисного покриття (КТЗП) при високо-інтенсивному тепловому впливі залежить не тільки від складу і структури матеріалу, але і від характеру його руйнування. Так, утворення пір в поверхневому шарі руйнується КТЗП, здатне екранувати частина теплових потоків спрямованих вглиб матеріалу. У той же час, стінки пор, сприймаючи енергію випромінювання, одночасно випускають її, вносячи радіаційну складову в теплопровідність матеріалу. Враховуючи прийняту модель пористого тіла, можна знизити розрахункове значення прогріву КТЗП або забезпечити пріоритетний механізм його руйнування. Отже, розробка моделі теплового руйнування КТЗП пов'язана з урахуванням впливу форми і розмірів пор матеріалу на тепловий баланс покриття.

Врахуємо модель пористості у вигляді системи, що складається з чергуються між собою плоских паралельних шарів твердого та газоподібного речовини [1] у моделі стаціонарного поверхневого руйнування композиційного покриття [2].

Пориста комірка має форму паралелепіпеда висотою h. При високих температурах, стінки пор сприймають енергію випромінювання та одночасно випускають її, вносячи потребу обліку радіаційної складової теплопровідності:

,			(1)

,				(2)

де (( – ефективний коефіцієнт теплопровідності, Вт/мК;  (S, (g – коефіцієнти теплопровідності твердої та газоподібної фази, Вт/мК; П – пористість матеріалу; ( – ступінь чорноти; ( – постійна Стефана-Больцмана, Вт/м2К4; Т – температура стінки пори, К; h – висота пори, м.

Рівняння теплового балансу [3] з урахуванням вплив часу (1, 2) має вигляд:

;        (3)

де Т – поточна температура, К; ζ – координата в рухомій системі координат, м; VS – лінійна швидкість винесення поверхні КТЗП, м/с; Gg – витрата газоподібних продуктів руйнування, кг/м2с; (с – щільність, кг/м3 і теплоємність, Дж/кгК.

Граничні умови мають вид:

(4)

де А – поглинальна здатність поверхні; І0 – щільність ТП, Вт/м2; ке – коефіцієнт поглинання ТП в парах; Г – параметр газифікації; Н – прихована теплота руйнування ТЗП, Дж/кг; qВД – тепловий ефект вдуву газів, що утворилися, Вт/м2; Т0 – начальна температура КТЗП, К.

В [3] отримано рішення задачі (3, 4), графічне рішення наведено на рис. 1.

Рис. 1. Температурне поле в КТЗП з урахуванням висоти пор

Аналіз температурних полів показує, що збільшення розмірів пор призводить до підвищення прогріву КТЗП при заданому значенні величини ТП.

Причиною цього підвищення, є зміна співвідношення між радіаційної (R і молекулярної (g складовими коефіцієнта теплопровідності ((. Збільшення розмірів пор призводить до зростання вкладу випромінювання в частку перенесення тепла вглиб теплозахисного покриття.

Таким чином представлена модель теплового руйнування КТЗП з урахуванням моделі пористого тіла. Отримана оцінка впливу геометричних розмірів пор на прогрів матеріалу покриття при заданих величинах теплових потоків.

ЛІТЕРАТУРА

1. Полежаев Ю. В. Тепловая защита / Ю.В. Полежаев, Ф.Б. Юревич. Под ред. А. В. Лыкова. – М. : Энергия, 1976. – 392 с.

2. Дуреев В. А. Модель стационарного поверхностного разрушения композиционного покрытия с учетом коэффициента отражения излучения / Проблемы пожарной безопасности: Сб. научн. тр. Вып. 37. – Х.: НУГЗУ, 2015. – С. 62-65 – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppb_2015_37_13.pdf

3. Дуреев В. А. Учет модели пористого тела в поверхностном разрушении композиционного покрытия / Проблемы пожарной безопасности: Сб. научн. тр. Вып. 42. – Х.: НУГЗУ, 2017. – С. 37-40 – Режим доступу:

http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol42/dureev.pdf

Науково-практичний семінар

«Запобігання надзвичайним ситуаціям і їх ліквідація»

21 лютого 2019 р

Національний університет цивільного захисту України

Довідка про автора

| 1 | Повна назва організації | Національний університет цивільного захисту України |
| --- | --- | --- |
| 2 | Поштова адреса організації | 61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94 |
| 3 | Телефон E-mail | 050-406-37-50 asbit@nuczu.edu.ua |
| 4 | Прізвище, ім’я, по батькові | Дурєєв Вячеслав Олександрович |
| 5 | Посада | Доцент кафедри |
| 6 | Науковий ступень, вчене звання | Кандидат технічних наук, доцент |
| 7 | Номер секції | 1. Науково-практичні аспекти запобігання надзвичайним ситуаціям. |
| 8 | Форма представлення матеріалів (заочна, очна) | заочна |
| 9 | Назва доповіді | ПРОГРІВ ПОРИСТОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ |
| 10 |  |  |

# Text boxes

ξ , м

# Т, 0К

h3 =    4 ( 10-3, м

h2 =    2 ( 10-3, м

h1 = 0,5 ( 10-3, м